芯片与装备散热材料调研报告

# 一、调研背景与目的

## 1.1 调研背景

随着AI算力爆发、半导体制程向2nm演进，芯片功耗呈现“跳级式”增长，英伟达H100 GPU整卡功耗逼近700W，下一代处理器更是剑指千瓦级区间，芯片热流密度已突破300-500 W/cm²；同时，工业装备、数据中心装备、新能源汽车装备等高端装备向高功率、小型化、集成化发展，散热性能成为制约芯片与装备性能发挥、使用寿命及运行稳定性的核心瓶颈。

传统铜铝散热材料已难以满足高热流密度场景需求，新型散热材料快速迭代，形成碳基复合、陶瓷-金属复合、超硬单晶等多条技术路径。此外，在“双碳”政策驱动下，数据中心PUE监管日趋严格，液冷技术规模化应用推动散热材料向高效化、复合化升级，亟需通过系统调研，明确各类散热材料的性能、应用场景及产业现状，为芯片与装备散热方案选型提供科学依据。

# 二、调研范围与方法

## 2.1 调研范围

本次调研覆盖芯片与装备散热全场景，具体包括：

- 芯片领域：消费电子芯片（手机、笔记本CPU/GPU）、工业控制芯片、AI高端芯片（GPU、TPU）、功率芯片（IGBT、SiC/GaN器件）；

- 装备领域：数据中心装备（服务器、液冷整机柜）、新能源汽车装备（电驱、功率模块）、工业装备（高功率激光器、精密仪器）；

- 材料类型：传统金属散热材料、碳基复合散热材料、陶瓷及陶瓷-金属复合散热材料、前沿新型散热材料及导热界面材料（TIM）。

# 三、芯片与装备散热核心需求分析

## 3.1 芯片散热核心需求

芯片散热的核心需求是快速导出芯片核心区域的热量，控制芯片结温在安全范围（通常≤105℃），同时兼顾小型化、轻量化、热膨胀匹配及成本控制，不同类型芯片需求差异显著：

| 芯片类型 | 热流密度 | 核心散热需求 |
| --- | --- | --- |
| 消费电子芯片（手机/笔记本CPU/GPU） | 50-200 W/cm² | 轻薄、柔性、低成本，适配狭小空间，无明显发热卡顿 |
| 工业控制芯片 | 30-100 W/cm² | 耐高温、高可靠性，适应复杂工业工况（振动、潮湿） |
| AI高端芯片（GPU、TPU） | 300-500+ W/cm² | 极致导热、热膨胀匹配，适配液冷系统，降低PUE |
| 功率芯片（IGBT、SiC/GaN） | 100-300 W/cm² | 绝缘、耐高温、低热阻，适配功率模块封装 |

## 3.2 装备散热核心需求

装备散热需结合整体结构设计，兼顾散热效率、可靠性、成本及维护便利性，不同装备的散热场景差异较大，核心需求聚焦于系统级热管理：

| 装备类型 | 核心发热部件 | 核心散热需求 |
| --- | --- | --- |
| 数据中心装备（服务器、液冷机柜） | AI芯片、CPU、GPU | 高效导热、适配液冷系统，支持兆瓦级功率，降低PUE至1.25以内 |
| 新能源汽车装备（电驱、功率模块） | IGBT模块、SiC器件 | 绝缘、耐高温、抗振动，适应高低温工况，保障长期可靠运行 |
| 工业装备（高功率激光器、精密仪器） | 功率芯片、激光二极管 | 精准温控、低热阻、高稳定性，适配特殊工作环境 |

# 四、主流散热材料分类及性能对比

结合调研结果，当前芯片与装备领域的散热材料主要分为四大类：传统金属材料、碳基复合材料、陶瓷及陶瓷-金属复合材料、前沿新型材料，各类材料的核心性能、优势局限及应用现状如下：

## 4.1 传统金属散热材料（基础类）

作为最基础的散热材料，广泛应用于中低功率芯片与装备，核心优势是加工性好、成本可控，性能已接近物理极限，难以满足高热流密度需求。

| 材料类型 | 导热系数（W/m·K） | 核心优势 | 核心局限 | 典型应用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜及铜合金 | 380-401 | 导热效率高、加工性好，快速吸热传导 | 重量大、成本高于铝，热膨胀系数与芯片匹配度一般 | CPU散热器底座、服务器热管、芯片导热衬垫 |
| 铝及铝合金 | 200-237 | 轻量化、成本低、比热容高，散热释放快 | 导热性能一般，仅为铜的60%，高功率下易热堆积 | 散热鳍片、设备外壳、普通手机散热件 |
| 铜铝混合 | 250-350 | 平衡性能与成本，性价比最优 | 性能上限有限，无法满足千瓦级芯片需求 | 主流PC散热器、中高端手机VC液冷系统 |

## 4.2 碳基复合散热材料（中高端主流）

以石墨烯、金刚石为核心的碳基复合材料，导热性能远超传统金属，是当前中高端芯片与装备的首选散热材料，分为二维薄膜类与三维复合类，适配不同场景需求。

| 材料类型 | 导热系数（W/m·K） | 核心优势 | 核心局限 | 典型应用 | 成熟度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石墨烯导热膜 | 面内1200-1500，垂直400-460 | 超薄柔性、轻量化，面内导热极佳，适配狭小空间 | 垂直导热弱，界面接触热阻高，质地脆易断裂 | 手机、笔记本均热板、AI芯片均热件 | 量产/快速渗透 |
| 石墨烯/铜复合 | 680-800 | 产线兼容、提升铜强度，导热较纯铜提升15%-30% | 石墨烯分散难度大，成本高于纯铜 | 液冷板、消费电子高端散热、工业芯片散热 | 量产/技术迭代 |
| 金刚石/铜复合 | 680-1000+ | 高导热、热膨胀匹配，助力芯片性能提升10% | 加工难度大，成本较高，界面结合需优化 | AI服务器冷板、高端GPU热沉、兆瓦级液冷机柜 | 大规模部署 |
| CVD金刚石 | 1000-2300 | 天然最高导热、绝缘，匹配SiC/GaN器件 | 成本极高、脆性大，加工难度大 | 射频芯片、航天器芯片、高功率激光器 | 量产/规模化应用（高端场景） |

## 4.3 陶瓷及陶瓷-金属复合散热材料（绝缘类）

核心优势是绝缘、耐高温，适配功率芯片及需要绝缘散热的装备场景，解决功率器件绝缘散热难题，是新能源汽车、工业装备的核心散热材料。

| 材料类型 | 导热系数（W/m·K） | 核心优势 | 核心局限 | 典型应用 | 成熟度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALN（氮化铝）陶瓷 | 180-230 | 绝缘性能优异、热膨胀匹配Si芯片，击穿电压高 | 大尺寸制备难度大，成本高于普通陶瓷 | IGBT基板、功率模块封装、工业控制芯片散热 | 成熟主力/国产替代 |
| SiC（碳化硅）陶瓷 | 200-300（纯陶瓷）；400-500（复合后） | 耐高温、热阻低，热膨胀系数与硅接近 | 加工难度大，12英寸大尺寸仍在研发 | AI芯片封装中介层、新能源汽车电驱、高功率装备 | 量产/技术突破 |
| 纳米陶瓷填料 | 提升TIM导热3-5倍 | 粒径小、填充率高，降低界面热阻 | 分散均匀性要求高，需搭配适配基材 | 导热界面材料（TIM）、芯片与散热器填充 | 量产/广泛应用 |

## 4.4 前沿新型散热材料（实验室-中试阶段）

聚焦极致散热需求，目前处于实验室研发或中试阶段，未来有望突破现有材料性能极限，适配千瓦级芯片与高端装备散热。

| 材料类型 | 导热系数（W/m·K） | 核心优势 | 当前进展 | 潜在应用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| θ-TaN（氮化钽） | ~1100 | 金属导热新极限，声子带幅宽，抑制声子散射 | 实验室→中试，尚未规模化 | 超算中心、高端液冷冷板、极致功率芯片 |
| 全固态石墨烯垫片 | 460 | 热阻媲美液态金属，无泄漏风险，性能稳定 | 实验室研发，实测效果优异 | AI芯片热界面、高端服务器散热 |
| 镀铬金刚石/铜复合 | 574 | 界面结合性好，导热率较未镀铬样品提升4.5倍 | 工艺研发阶段，逐步优化 | 高端GPU、高功率芯片热沉 |

## 4.5 导热界面材料（TIM）补充说明

导热界面材料是芯片与散热载体之间的关键衔接材料，核心作用是填充界面间隙、降低界面热阻，其性能直接影响整体散热效率，是芯片与装备散热的“薄弱环节”，目前主流类型及性能如下：

- 导热硅胶垫片：导热系数1-10 W/m·K，绝缘、填缝性好，适用于低中功率芯片界面填充，存在长期高温老化风险；

- 液态金属：导热系数15-73 W/m·K，较传统硅脂提升5-10倍，适配高功率芯片，但存在氧化、泄漏隐患；

- 石墨烯/硅脂复合：面外导热可达15.2 W/m·K，适配高功率场景，平衡热阻与可靠性，已实现量产应用；

- 全固态石墨烯垫片：热阻低至1.8 mm²K/W，性能媲美液态金属，无泄漏风险，是AI芯片界面散热的新型选择。

# 五、分场景散热材料选型建议

结合芯片与装备的散热需求、材料性能及成熟度，按场景分类给出针对性选型建议，兼顾性能、成本与可实现性，参考最新行业应用案例：

## 5.1 芯片领域选型建议

| 芯片类型 | 推荐材料 | 辅助材料（TIM） | 选型理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消费电子芯片（手机/笔记本） | 石墨烯导热膜、铜铝混合、石墨烯/铜复合 | 导热硅胶垫片、普通导热硅脂 | 轻薄柔性、成本可控，适配狭小空间，贴合消费电子产线工艺 |
| 工业控制芯片 | 铝及铝合金、AlN陶瓷、石墨烯/铜复合 | 耐高温导热硅胶、纳米陶瓷填充TIM | 耐高温、高可靠性，适应复杂工业工况，平衡性能与成本 |
| AI高端芯片（GPU、TPU） | 金刚石/铜复合、CVD金刚石、SiC复合 | 石墨烯/硅脂复合、全固态石墨烯垫片 | 极致导热、热膨胀匹配，适配液冷系统，满足千瓦级散热需求，参考英伟达Vera Rubin架构GPU散热方案 |
| 功率芯片（IGBT、SiC/GaN） | AlN陶瓷、SiC陶瓷、陶瓷-金属复合 | 高导热TIM、纳米陶瓷填料 | 绝缘、耐高温、低热阻，适配功率模块封装，满足新能源汽车、工业装备需求 |

## 5.2 装备领域选型建议

| 装备类型 | 推荐材料 | 散热系统搭配 | 选型理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据中心装备（服务器、液冷机柜） | 金刚石/铜复合、CVD金刚石、石墨烯/铜复合 | 相变浸没液冷、温水直液冷 | 高效导热，支持兆瓦级功率，可将系统导热率提升80%，降低PUE，参考曙光数创C8000 V3.0方案应用 |
| 新能源汽车装备（电驱、功率模块） | AlN陶瓷、SiC陶瓷、陶瓷-金属复合 | 水冷系统、风冷系统 | 绝缘、耐高温、抗振动，适应汽车高低温工况，保障功率器件长期稳定运行 |
| 工业装备（高功率激光器、精密仪器） | CVD金刚石、SiC复合、θ-TaN（未来） | 液冷系统、热电制冷系统 | 极致导热、精准温控，适配特殊工作环境，满足高功率装备散热需求 |

# 六、产业现状与市场趋势

## 6.1 产业现状

- 全球格局：欧美、日本企业（3M、汉高、信越化学、京瓷）占据高端散热材料第一梯队，聚焦CVD金刚石、高端TIM等领域；国内企业（南京瑞为、常州富烯、深圳飞荣达）处于第二梯队，主要布局石墨烯材料、陶瓷基板、液冷材料，国产替代空间巨大。

- 国产化进展：我国金刚石单晶产量占全球90%以上，金刚石/铜复合已实现规模化应用；石墨烯导热膜、AlN陶瓷等领域国产产能主导全球，技术水平与国际接轨。

- 规模化应用：石墨烯导热膜、AlN陶瓷、铜铝复合已广泛应用于消费电子、工业装备；金刚石/铜复合在数据中心液冷机柜中实现规模化应用，曙光数创兆瓦级液冷方案已落地；CVD金刚石主要应用于高端场景，尚未全面普及。

## 6.2 市场趋势

- 需求增长：AI芯片、数据中心液冷、新能源汽车的快速发展，推动高端散热材料需求爆发，IDC预计2024-2029年中国液冷服务器市场年复合增长率达46.8%，2029年市场规模达162亿美元；预计2028年全球金刚石散热市场规模有望达到172-483亿元。

- 技术迭代：散热材料向复合化、高效化、集成化发展，“材料+系统”协同散热成为主流，如金刚石复合材料与液冷系统结合，形成叠加效应；前沿材料（θ-TaN、全固态石墨烯垫片）逐步从实验室走向中试，2026-2028年有望规模化。

- 国产化替代：国内企业在石墨烯、陶瓷基板、金刚石复合等领域持续突破，随着英伟达放开液冷供应商权限，大陆液冷及散热材料厂商有望切入全球高端供应链，提升市场份额。

- 成本优化：随着工艺成熟，金刚石复合、石墨烯等高端材料成本逐步下降，推动其向中功率场景渗透，替代传统金属材料。

# 七、调研结论与建议

- 芯片与装备的散热需求呈现差异化，高热流密度（AI芯片、兆瓦级装备）需求推动新型散热材料快速迭代，传统金属材料已难以满足高端场景需求。

- 碳基复合材料（石墨烯、金刚石复合）、陶瓷-金属复合材料成为中高端场景主流，兼具高效导热、热膨胀匹配、绝缘等优势，适配不同芯片与装备的核心需求。

- 界面热阻是制约散热效率的核心瓶颈，导热界面材料（TIM）的升级与优化，成为提升整体散热性能的关键，全固态石墨烯垫片等新型TIM有望替代传统产品。

- 国产散热材料发展迅速，在中低端领域已实现全面替代，高端领域（CVD金刚石、高端复合材）逐步突破，市场前景广阔；液冷技术与散热材料的协同发展，成为未来核心趋势。

目前行业内常用做法，可以采用金刚石/铜合金，与芯片壳体封装焊接在一起。南京瑞为的相关产品已在29所、10所成熟应用，且性价比较高。